《燙金：常用界面燙印性-指引書》

| 一、修改記錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 | 修改內容 | 制定人 | 審核人 | 生效日期 |
| 01 | 第1次發出。 | 侯光華/何敏 | 李偉旋 | 2021年5月20日 |
| 02 | 第2次發出。 | 侯光華/何敏 | 李偉旋 | 2022年11月22日 |
| 03 | 第3次發出。 | 侯光華/何敏 | 李偉旋 | 2022年12月15日 |
| 04 | 第4次發出。 | 侯光華/何敏 | 李偉旋 | 2023年4月17日 |
| 05 | 第5次修正發出，修正內容： - 完善燙金紙系列資料：取消停產的S16/LLW系列 - 增加燙金圖案及類型 - 新增去塑油面燙金 - 新增TA/TB/A19/AF/SP系列金紙 - 依據品質管理部WI-HS-ETD-062(Q)最新指引：耐磨啞膠面燙金附著力中度掉視為OK，更新了各系列燙金紙的燙印性 詳見「藍色字體+黃色網底」內容 | 何敏 | 祝德武 | 2025年3月14日 |

| 二、「燙金印張」的品質檢測標准： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 檢測方法 | 測試工具/儀器 | 品質接受標準 |
| 1 | 印張表面的張力測試 | 電暈筆 | 過油表面電暈值≥38達因 |
| 2 | 印張表面粗糙度測試 | 粗糙度檢測儀 | 書紙/無粉咭/花紙/牛皮紙等無粉紙面粗糙度≦6 |
| 3 | 油墨乾燥與附力測試 | 摩擦儀 | 掉墨程度：輕微至中度（≦10%） |
|  |  | 3M#810膠紙 | 掉墨程度：輕微至中度（≦10%） |
| 4 | 燙金附著力測試 | 3M#810膠紙 | 掉金程度：輕微至中度（≦35%） |
| 5 | 燙金掉金粉檢測 | 目視 | 實地無沙洞、白點；線條清晰、無毛邊 |
|  |  | 手拭 | 無明顯金粉粘手 |
| 如不能通過以上品質接受標准的，則塗層容易出現附著力不佳/脫落/爆裂/爆色/翻粘等負面品質問題 品質管理部需將此『品質檢測標准』加入到QC檢查清單內作品質檢驗監控。 |  |  |  |

三、其它留意內容：

新技術/新物料使用之前，需充分了解其性能、功能、使用方法及注意事項。如有任何資訊方面的不清晰，均需即刻聯繫NTD解答或提供幫助。 正式大貨及翻單工程一經變動產品結構、相關組合物料的，務必咨詢NTD，以確認其安全性。 如需加工於新特殊基材的新需求，請與NTD同事作聯系，以開展作針對性測試的跟進工作，確認可行性後才可安排大貨生產。

| 四、執行內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 關鍵執行動作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 執行 科組 | 責任人 |
|  | 檢測 範圍 | 色差△E | 耐晒 | 分切性 |  |  | 附著力 |  | 耐磨性 |  | 耐 折 性 |  |  |
|  |  |  |  | 緊身 | 標準 | 松身 | 平滑 面 | 粗糙面 | 耐磨金紙 | 普通金紙 |  |  |  |
| 1 | 出廠 檢測 | ≦6 | 輕微 變色 | 4 | 6 | 8 | 輕微掉金(≦25%) | 中度掉金(25~50%) | 輕微 掉色掉金 | 中度 掉色掉金 | 不爆金 | 供應商 | 供應商 |
| 2 | 來料 檢測 | ≦6 | 輕微 變色 | 4 | 6 | 8 | 輕微掉金(≦25%) | 中度掉金(25~50%) | 輕微 掉色掉金 | 中度 掉色掉金 | 不爆金 | MTS | 廖修良 |
| 3 | 生產 自檢 | 無明顯色差 | / | 實地飽滿 線條清晰 |  |  | 輕微掉金(≦25%) | 中度掉金(25~50%) | 中度掉金 | 中度 掉色 | 不爆金 | 後加工三科 | 葉劍峰 葉兵 |
| 4 | 安排下屬依據指引挂BOM，作業單上指示正確金紙。當實際應用情況超出指引範圍時請召集創新中心、工場、採購共識做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程技術部-產品工藝科 | 賀咭、紙袋： 聶艷群 余偉杭 精平裝： 李金霞 綜合： 李淑芳 咭書： 歐陽 |
| 5 | 依據作業單的指示信息，購買適合的金紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 採購 | AppleLee |

| 五、燙金紙－常用界面燙印性 組合應用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圖標說明： “ü”：可以加工； “û”：不可以加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金紙 |  |  |  |  | 燙金圖案 大面積：≥100mmx100mm 中面積：100mmx100mm<X≥50mmx50 小面積：<50mmx50mm |  |  |  |  | 燙金類型 |  |  |  | 燙印性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常用界面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊界面 |  |  |  |
| 類型 | 系列 | 價格 | 目前主要 應用產品 | 燙金溫度-℃ | 漸變、網點 | 細線條、字母 | 中小面積、線條、字母 | 中大面積、線條、字母 | 大面積 | 平面燙金 | 立體燙金 | 燙金+擊凸、壓紋 | 折光燙金、有紋燙金 | 紙面(含有/無粉) | 印刷/過油面 |  |  |  |  |  |  | 過膠面 |  |  |  |  |  | 膠片 |  | 牛油紙 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光膠+燙金的做法:大多先燙金後光膠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通油墨 | LED UV墨 | 水油-光/啞/半光啞 | GP-LED 光油/GP-LED 啞油 | 去塑油 | 油性油 |  | 普通-福融輝22D | 預塗-HY1206/65 | 超粘預塗HY40 | 預塗平價高耐磨YT008A | 預塗高耐磨-TN008 | 柔感啞膠-6015A | 普通PET /PVC /APET | 防刮APET-防刮面不可燙金 | GTF | ZTF |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粉紙-易翻粘,需偷油後才可燙金 | 無粉紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通金紙 | SY1-系列 | 1 | 賀咭 | 110~130 | ü | O | O | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | SY6-系列 | 1 | 綜合、精平裝、咭書 |  | O | ü | O | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | P | P | O | O |
|  | SY6系列 | 1 |  |  | O | O | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | P | P | O | O |
|  | SY6+系列 | 1 | 賀咭 |  | O | O | O | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | P | P | O | O |
|  | SSY6系列 | 1 |  |  | O | O | O | O | ü | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | P | P | O | O |
|  | G1系列 | 1.1 | 綜合、精平裝、咭書 | 110~130 | O | O | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | SA系列 | 1.4 |  | 105~125 | O | O | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | SB系列 | 1.4 |  |  | O | O | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | TA | 1.5 |  |  | O | O | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | TB | 1.5 |  |  | O | O | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | S19系列 | 3.7 |  |  | O | ü | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | A19 | 4.2 |  |  | O | ü | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | AF | 3.4 |  |  | O | ü | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | SP | 1.2 |  |  | O | O | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | KA系列 | 3.1 |  |  | O | O | ü | O | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | KB系列 | 2.99 |  |  | O | O | ü | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | L817/GB系列 | 4.2 | 賀咭、綜合、精平裝、咭書 | 110~130 | O | O | ü | ü | ü | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | E8系列 | 4 |  | 105~125 | O | O | ü | ü | ü | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 普通耐磨 | ST系列 | 1.33 | 賀咭、精平裝、綜合、 咭書 | 105~125 | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | P | P | O | O |
|  | SST系列 | 1.33 |  |  | O | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | P | P | P | P |
|  | GN系列 | 1.4 |  | 110~130 | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | GN2系列 | 1.4 |  |  | O | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
| 高耐磨 | TB815系列 | 2.15 | 包裝/精平裝/綜合/咭書 | 100~120 | O | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
| 鐳射 燙金紙 | LA系列 | 1 | 賀咭、綜合、精平裝、咭書 | 110~130 | O | O | ü | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | LLW系列 | 1 |  |  | O | O | ü | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | LLO系列 | 2 |  |  | O | O | ü | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | KM系列 | 0.98 |  | 110~130 | O | O | ü | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | G6系列 | 0.98 |  | 105~125 | O | O | ü | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
| 色箔 | API系列 | NA | 賀咭、綜合、精平裝、咭書 | 110~130 | O | O | ü | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | V系列 | NA |  | 105~120 | O | O | ü | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | VB系列 | NA |  |  | O | O | O | O | ü | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
| 客人指定 | YZT鐳射系列 | NA | 美心包裝盒 | 105~125 | O | O | ü | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |
|  | YZT普通系列 | NA |  | 110~130 | O | O | ü | ü | O | ü | O | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | O | O | O | O |

─ ─ ─ ＜完＞ ─ ─ ─